Плотность основных металлов и сплавов.

| Плотность основных металлов и сплавов. |  |
| --- | --- |
| Металл | Плотность (кг/м3) |
| Алюминий - Aluminum | 2712 |
| Ванадий - Vanadium | 5494 |
| Вольфрам - Tungsten | 19600 |
| Железо - Iron | 7850 |
| Золото - Gold | 19320 |
| Ковкий чугун - Wrought Iron | 7750 |
| Кобальт - Cobolt | 8746 |
| Латунь, литье - Brass - casting | 8400 - 8700 |
| Магний - Magnesium | 1738 |
| Марганцовистая бронза - Manganese Bronze | 8359 |
| Медь - Copper | 8930 |
| Мельхиор - Cupronickel | 8940 |
| Молибден - Molybdenum | 10188 |
| Нержавеющая сталь - Stainless Steel | 7480 - 8000 |
| Никель - Nickel | 8800 |
| Нейзильбер - Nickel silver | 8400 - 8900 |
| Олово - Tin | 7280 |
| Платина - Platinum | 21400 |
| Плутоний - Plutonium | 19816 |
| Припой 50% олово/ 50% свинец - Solder 50/50 Sn Pb | 8885 |
| Ртуть - Mercury | 13593 |
| Серебро - Silver | 10490 |
| Свинец - Chemical Lead | 11340 |
| Свинцовые бронзы, Bronze - lead | 7700 - 8700 |
| Титан - Titanium | 4500 |
| Углеродистая сталь - Steel | 7850 |
| Уран - Uranium | 18900 |
| Цинк - Zinc | 7135 |
| Чугуны - Cast iron | 6800 - 7800 |
| Электрум (сплав золота с серебром, 20% Au) - Electrum | 8400 - 8900 |