Расчет состава ячеистых бетонов

Ячеистобетонная смесь состоит из объема цемента, заполнителя, воды и пор.

Для объема смеси 1м3(1000л) можно составить следующее уравнение :

Ц/ρц+3/ρ3+В+Vпор=1000,где		(1)

Ц- расход цемента ,кг/м3

З- расход заполнителя, кг/м3

В- расход воды, л/м3

Vпор- объем пор за счет применения порообразователя кг/л

Ρц и ρ3- истинная плотность ячеистого бетона выражается уравнением:

1,15ц+3=ρб, где			(2)

1.15- коэффициент, учитывающий количество связанной цементом воды.

Соотношение между заполнителем и цементом С- принимается для автоклавных бетонов 1-1,75, а для автоклавных бетонов низкой плотности (менее 400кг/м3) значение С=0, т.е. заполнитель не применяется. Для известкового вяжущего С=3,5;4;4,5;5,5;6

1,15Ц+СЦ=ρб,		(3)

откуда:

Ц=ρб/(1,15+С)		(4)

З=СЦ			(5)

Ориентировачное значение водотвердого отношения (В/Т) принимается в зависимости от средней плотности:

| Ρ0, кг/м3 | В/Т |
| --- | --- |
| 300 | 0,45 |
| 500 | 0,40 |
| 700 | 0,35 |
| 900 | 0,30 |

Зная В/Т, можно выразить расход воды В=(Ц+3) (В/Т)

После преобразования уравнения 1 получим

Ц((1/ρц+С/ρ3+(1+С)В/Т)+Vпор=1000

Отсюда определяется требуемый объем пор

Vпор=1000-Ц(1/ρц+С/ρ3+(1+С)В/Т).

Необходимое количество порообразователя для газобетона, кг/м3

Д=Vпор/1390К,

1390-выход пор (отношение объема пор к массе порообразователя, л/кг)

где К- коэффициетн, учитывающий эффективность использования газообразователей добавки (алюминиевой пудры), принимается равным 0,85

Необходимое количество пенообразователя для пенобетона, л/м3.

Д=Vпор/20К;

20-л/кг для гидролизованной крови

где К- коэффициент, учитывающий эффективность использования пенообразователя, принимается приблизительно равным 0,8.